Methods of (Nondestructive testing):

- visual inspection

- liquid penetrant inspection

- magnetic particle inspection

- eddy current inspection:  أقل جهدreduce effort  أفضل نوع لأنها

- ultrasonic inspection

- radiographic inspection

Basic tools required for visual inspection:المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها للفحص النظري

- good light

- mirror

- flashlight بيل

- illumination إضاءة

- magnifying عدسة مُكبِّرة

Depends penetration of weld on: يعتمد إختراق اللحام على

- thickness of material

- size of the filler rod حجم سيخ اللحام

- wilding technique     تقنية أو براعة اللحام

Type of (weld): أنواع اللحام

- Edge

- Fillet

- Lap

- Butt

- Double butt

Three type of (penetrants): يوجد ثلاث أنواع من منها تستخدم للفحص

- water-soluble

- post-emulsifying

- solvent-removable

Two type of (dyes used in liquid penetrant): الأصباغ التي يلون بها

- Florescent فسفوري

- Colored أحمر

Type of (developer):

- Dry   جاف

- Wet  رطب

- Nonaqueous مائي

Two methods of (magnetic particle inspection):

- Longitudinal طولي

- Circular        دائري

Two methods of (testing magnetic particle inspection):

- Continuous magnetism  المغنطيسية المستمرة

- Residual magnetism      المغنطيسية الباقية

Methods of (magnetization): طرق إكساب المعدن المغناطيسية

- direct current

- alternating current

- half-wave rectified DC    | DC الـ  إلى AC التحويل من الـ

Characteristics of the (testing medium): خصائص القطعة المشغول عليها

- high permeability قابلية أو نفاذية عالية

- low retentivity قليل الإحتفاظية

Demagnetization: طرق إزالة المغناطيسية من المعادن

- AC demagnetization إعطاء فولتية معاكسة أو عكس الأقطاب

- DC Demagnetization إعطاء قوة أعلى

Type of crack:

- fatigue      تمزق

- heat-treat يحصل عند تعرض المعدن لدرجات الحرارة العالية

- shrank إنكماش أو تقلص

- Grinding  جلخ نتيجة الإحتكاك

- seams درزة

- Hairline خطوط شعرية

- Inclusions يحصل في المواد التي لا يكون فيها معدن

Test specimen :  عينة تجربة

وهي قطعة معدنية نموذجية خالية من أي شقوق , تفحص بجهاز الـ  eddy currentللتأكد من جاهزيته

- أفضل مكان لفحص القطع هو تحت الماء

- نعرف أن هناك شقوق أم لا , بإستخدام جهاز الـ eddy current بتغير كمية التيار الكهربائي

- بإستخدام جهاز الـ ultrasonic يجب دهن الـ oil أو مادة معينة على سطح القطعة المراد فحصها لمنع دخول الهواء وللتوصيل الأفضل

- في المكان الذي يحدث فيه الـ crack فإنه وبالفحص المغناطيسي ستجد انه تشكل قطبي جديدين

عوامل شدة الإشعاع :

  - material thickness and density

  - shape and size of the object

  - type of defect to be detected

  - Characteristics of equipment used

  - Exposure distance

  - Exposure angle

  - Film Characteristics

  - Type of intensifying screen , if used

Inspection Composite:

- coin tap test

- thermographyالتصوير الحراري

- radiography   التصوير الإشعاعي

- laser holography