Corrosion: return the metals to natural state

هي عودة المعادن إلى حالتها الطبيعية

Types of (corrosion):

- Oxidation

- Uniform surface

- Pitting:  فإنه يحدث uniform surface corrosion  عندما لا يعالج الـ

- Galvanic: يحدث عند إلتقاء معدنين متباينين

- Concentration cell: عندما يصيب الصدأ منطقة صغير فإنه يصبح تركيزه كبير جداً فيحدث مثل النقرة

- Filiform: عندما نطلي المعدن ولا نتركه حتى يجف من الداخل ثم نطلي عليه فإنه يحدث لأنه هناك رطوبة

- Intergranular: improper heat treatment

- Stress: يحدث في المناطق التي عليها ضغط كبير

- Fretting: cause friction           |  مع معدن الطائرةrivetمثال: يحدث عندما تحتك الـ

Requirements of (corrosion):

- Presence of metal (anode)

- Presence of metal (cathode)

- Presence of conductive liquid (electrolyte)

- Electrical contact between anode and cathode

Corrosive agents:  العوامل المؤدية إلى الصدأ

- Acids and alkalis الأحماض والقواعد

- Salts الملح

- Mercury الزئبق

- Water

- Air

- Organic growth   | tank  النمو العضوي: جراء بعض قطرات من الماء التي تكون على الأغلب في الـ

Requirements of corrosion treatment:    متطلبات معالجة التآكل أو الصدأ

- Remove much of corrosion | يزال الصدأ على أن لا يزيد على 2 بالـ 1000 من الحف

- Neutralize any residual material

- Restore protective surface film إعادة طلاء المادة الواقية

Methods of protection from corrosion: طرق منع الصدأ

- Cladding |   (Pure aluminumطبقة وقائية رقيقة (

- Oxide film

- anodizing: electrolytic process

- alodizing: chemical process

- Paint finishes

  - أماكن حدوث الصدأ في أي مكان في الطائرة يكون فيه إلتقاء العناصر المؤدية لحدوث الصدأ.